石材材料采购用户需求书

一、工程概况

材料供应工程地点：东莞市石龙镇产业基地配套路网交通综合整治项目-外环连接线工程项目（东莞市石龙镇）。

材料供应内容：

| 名称 | 规格型号（mm） | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 水洗烧面芝麻灰立道牙 | 900*300*150 | m | 9132.21 |
| 水洗烧面芝麻灰花岗岩整石（安全岛池壁） | 1000*300*500 | m | 30.45 |
| 水洗烧面芝麻灰平道牙 | 600*150*30 | m | 343.88 |
| 水洗烧面芝麻灰平道牙 | 900*200*150 | m | 5646.45 |
| 荔枝面芝麻白花岗岩车止石 | φ200*1200 | 根 | 339.00 |
| 水洗烧面芝麻灰花岗岩（人行道砖） | 30 | m2 | 1719.79 |
| 水洗烧面芝麻灰花岗岩 | 50 | m2 | 460.97 |
| 水洗烧面芝麻灰花岗岩（压顶） | 50 | m2 | 12.79 |
| 水洗烧面浪淘沙花岗岩（10*10切角） | 50 | m2 | 124.30 |
| 水洗烧面芝麻灰花岗岩 | 30 | m2 | 192.13 |
| 水洗烧面山东白麻花岗岩，整石，按形定制 | 900*900*400/800 | m3 | 4.97 |
| 水洗烧面山东白麻花岗岩，整石，按形定制 | 900*900*400 | m3 | 3.45 |
| 水洗烧面芝麻灰花岗岩 | 30 | m2 | 120.00 |
| 芝麻灰花岗岩水洗烧面排水沟盖板 | 600*380*50 | m | 176.00 |
| 水洗烧面芝麻灰花岗岩 | 20 | m2 | 89.47 |
| 水洗烧面芝麻白花岗岩整石(异形定制) | L*1200*500 | m3 | 0.84 |
| 水洗烧面芝麻灰花岗岩 | 20 | m2 | 29.85 |
| 水洗烧面芝麻灰花岗岩 | 30 | m2 | 91.91 |
| 黑金砂花岗岩门槛石 | 30 | m2 | 2.39 |
| 水洗烧面芝麻灰花岗岩 | 50 | m2 | 454.02 |
| 水洗烧面芝麻灰花岗岩（盲道砖） | 300*300*50 | m2 | 185.99 |
| 山东白麻哑光面整石坐凳 | 1200/1800*600*500 | m3 | 16.99 |
| 水洗烧面芝麻黑花岗岩，整石，按形定制 | 900*900*400 | m3 | 0.77 |
| 水洗烧面芝麻灰花岗岩 | 30 | m2 | 28.10 |
| 水洗烧面芝麻灰花岗岩 | 50 | m2 | 6.94 |

完整具体工程量和施工内容以招标清单和项目进场后下发的采购单为准。

送货时间及数量：所有产品供货期为228 个日历天；具体送货、备货时间以项目部正式通知为准，乙方承诺无条件配合甲方项目部根据施工进度安排对产品供货期的调整。

二、原材料加工要求

1、石材加工对照深化图纸，每块石材对应编码进行测量复核，合格装车出货，尺寸偏差较大责令返工。
    2、剔除含明显裂纹、色斑、晶洞及色差过大的荒料，优先选择致密均匀的块体。

3、切割尺寸误差≤±1.0mm（按GB/T 18601-2020标准）。

直角度：相邻边垂直度偏差 ≤0.5mm/100mm；

倒角/磨边：倒角宽度误差 ≤0.5mm；磨边无崩边、缺角，过渡平滑。

4、石材加工要求平直通角、棱角无损而完整。

5、水洗火烧面：乙炔火焰高温灼烧（温度1200-1500℃）火烧后立即采用高压水流冲刷灼热或冷却后的石材表面，形成均匀凹凸质感；荔枝面：气动凿锤或机械锤击，表面摩擦系数≥0.7（符合公共场所防滑标准）；

6、数控加工

设备：五轴CNC数控机床，主轴转速≥8000rpm；

编程：刀具路径需顺花岗岩晶体走向，避免崩边（预留0.5mm余量）；

精度：异形轮廓误差≤0.8mm，雕刻深度误差≤0.3mm。

7、手工修整：

使用金刚石锉刀或气动雕刻笔修边；

三、深化设计要求

1、根据现场实际情况，配合项目现场实测实量，乙方进行深化设计排版优化，每块异形石材编码并出图，确保尺寸精确。
    2、石材排版图（标注编号、尺寸、纹理方向）；

3、节点大样图（收边收口、阴阳角处理）；

4、定位图（坐标、标高要求）。

四、工程质量与验收标准

1、尺寸与平整度：

平板石材：现场实测石材几何尺寸，长度宽度加工偏差±0.8mm ，板平面度不得超过 0.8mm，对角线误差±1.5mm，石材厚度误差不得超过厚度尺寸的10%。

石材道牙：现场实测石材几何尺寸，‌长度：±5mm/宽度：±3mm/高度：±3mm，平整度‌：≤1.0mm，垂直度：≤1.5mm，直角度：≤0.5mm。

2、表面质量：‌

火烧面/荔枝面：纹理均匀，无过度灼烧或机械损伤。

3、物理性能测试：

耐磨性：按GB/T 9966.4测试，磨坑深度≤25mm；

4、抽样方法

批量检验：同一品种、规格、批次抽检5%（不少于10块）；

单项检验：裂纹、色差等逐块目视检查。

5、检测工具

量具：游标卡尺（精度0.02mm）、钢卷尺、2m靠尺；

6、判定规则

主控项目（一票否决）：

放射性超标；

贯穿性裂纹；

抗压/抗弯强度不达标。

一般项目（允许偏差）：

尺寸超差、色差等，不合格率≤5%可让步接收。

7、常见不合格项处理

尺寸规格、色差偏差、破损较大：返厂更换同批次板材；

8、国家标准：

GB/T 18601-2020《天然花岗岩建筑板材》；

GB 6566-2010《建筑材料放射性核素限量》；

9、行业规范：

JC/T 847-2013《异型装饰石材》；

JC/T 973-2005《建筑装饰用天然石材防护剂》。

五、安全文明施工要求

1、安全操作及人员管理：；特殊工种（叉车、起重机等设备操作人员）必须持有效证件，人证合一。机械操作人员必须身体健康，无妨碍安全操作的疾病（如心脏病、癫痫、色盲等）。严禁疲劳驾驶、酒后驾驶。现场机械设备作业及运输车辆工作必须严格遵守甲方安全管理要求，包括现场机械设备作业时必须配备专职人员进行旁站指挥，运输车辆工作时交通安全，过程中如因乙方违反安全驾驶、机械设备违规操作等原因产生的事故损失完全由乙方承担。

2、机械设备管理：本项目所有机械设备（材料运输车辆、起重设备、叉车等）必须已在国家相关部门注册登记，拥有有效的行驶证/登记证（运输车辆）等相关证件。‌如果涉及特种设备（如某些大型起重设备），必须持有有效的《特种设备使用登记证》和定期检验合格报告，相关操作作业人员也必须持有特种设备操作证（如涉及）、驾驶证等相关证件。

3、文明施工管理：严格执行“工完场清”制度。材料运输、转运、卸货等过程中产生的杂物垃圾在完成卸货后自行打扫清理外运。

4、环境保护：所有机械、车辆进出场都必须冲洗干净，无泥土带出工地，防止道路污染。施工噪音控制严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》GB12523，合理安排作业时间，避免夜间（22:00-6:00）高噪音作业。

六、施工配合要求

1、供货周期：项目部下单，必须15天内到场，特殊情况需7天内进场；

2、现场配合：供应商无条件配合现场施工进度要求；

3、加工延迟：要求供应商分阶段提供加工进度照片（荒料切割→打磨→防护）；

4、质量异常：到场发现批量色差/破损时，48小时内完成退换货；

5、供应商延迟到货：按合同价0.1%/天扣款，超3天启动应急采购；

6、路线规划：提前勘察道路限高/限宽，夜间运输避开市区高峰；

7、到货通知：提前24小时发送货车车牌号、司机电话、预计抵达时间、货物清单及发货照片。

8、材料照管：在货物移交给采购人并经采购人验收合格前，货物的损耗、毁损、灭失的风险和责任均由供应商自行承担。

9、材料运输及卸货：材料运输及卸货过程中供应商需做好必要的材料的成品保护，材料到场后及时通知采购人进行材料验收，验收合格后安排人员、机械将材料进行卸货转运至指定地点。

10、选型定样和材料检测：合同签订后供应商必须配合采购人7天内完成各品种、规格材料选型送样，无条件配合直至最终项目甲方、监理、设计验收合格签字确认。工程实施过程中也必须根据项目的检测方案无条件配合材料送检并保证合格。