沙石材料采购用户需求书

一、工程概况

材料供应工程地点：东莞市石龙镇产业基地配套路网交通综合整治项目-外环连接线工程项目（东莞市石龙镇）。

材料供应内容：

- 沙、石、石粉、石屑:

| 序号 | 名称 | 规格、型号 | 单位 | 数量（暂定） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 细河沙 | / | m3 | 170.74 |
| 2 | 中砂 | / | m3 | 8.94 |
| 3 | 回填砂 | / | m3 | 491.25 |
| 4 | 碎石 | 30~50 | m3 | 3.48 |
| 5 | 碎石 | 10 | m3 | 2.48 |
| 6 | 碎石 | 20 | m3 | 31.95 |
| 7 | 砾石 | 粒径3~30级配碎 | m3 | 0.45 |
| 8 | 石屑 | / | m3 | 4507.62 |
| 9 | 再生石屑 | / | m3 | 275.73 |

完整具体工程量和施工内容以招标清单和项目进场后下发的采购单为准。

- 供货周期：所有产品暂定供货期为228个日历天；具体送货、备货时间以项目部正式通知为准，乙方承诺无条件配合甲方项目部根据施工进度安排对产品供货期的调整。

二、材料技术要求

1、沙子材料主要质量要求：‌

- ‌含泥量/石粉含量：‌‌天然砂：‌限制含泥量（粒径<0.075mm的颗粒含量）。根据不同类别（Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类）有不同限值（如≤1.0%， ≤3.0%， ≤5.0%）。

- ‌机制砂：‌限制石粉含量（粒径<0.075mm的颗粒）。根据用途（如水泥混凝土、砂浆）和MB值（亚甲蓝值）有不同的限值要求。

- ‌泥块含量：‌严格控制（粒径>1.18mm，经水洗手捏后<0.600mm的颗粒含量）。Ⅰ类砂≤0%，Ⅱ类≤0.5%，Ⅲ类≤1.0%。

- ‌坚固性：硫酸钠溶液法质量损失（Ⅰ类≤8%、Ⅱ类≤10%、Ⅲ类≤12%）。

- ‌表观密度、堆积密度、空隙率：‌ 表观密度≥2500kg/m³、堆积密度≥1400kg/m³、空隙率≤44%。

- ‌有害物质：云母（≤2%）、轻物质（≤1%）、有机物（浅于标准色）、硫化物（≤0.5%）等。

- 石粉含量（机制砂）‌：按MB值分级控制（如MB≤1.4时，≤5%~10%；MB＞1.4时，≤2%~5%）

- ‌放射性：‌ 需符合GB 6566的要求。

- ‌可追溯性：‌ 每车附带‌电子溯源标签‌（扫码可查采石场、检测报告）。

- 2、碎石材料主要质量要求：‌‌

- ‌含泥量/泥块含量：‌Ⅰ类≤0.5%、Ⅱ类≤1.0%、Ⅲ类≤1.5%

- ‌针状和片状颗粒含量：Ⅰ类≤5%、Ⅱ类≤10%、Ⅲ类≤15%‌

- ‌坚固性：硫酸钠溶液法：Ⅰ类≤5%、Ⅱ类≤8%、Ⅲ类≤12%‌

- ‌压碎指标：‌ 岩浆岩：Ⅰ类≤10%、Ⅱ类≤20%；变质岩/深沉积岩：Ⅰ类≤12%、Ⅱ类≤20%；浅沉积岩：Ⅰ类≤13%、Ⅱ类≤30%

- ‌表观密度、堆积密度、空隙率：≥2600 kg/m³，堆积密度≥1500 kg/m³，空隙率≤47%‌

- ‌吸水率：Ⅰ类≤1.0%、Ⅱ类≤2.0%、Ⅲ类≤2.5%

- ‌有害物质： 硫化物（SO₃质量分数）≤0.5% 轻物质（密度＜2000kg/m³）≤1.0%‌

- ‌岩石抗压强度：火成岩≥100MPa，变质岩≥80MPa，水成岩≥60MPa

- ‌放射性：‌ 需符合GB 6566的要求。‌‌

- ‌可追溯性：‌ 每车附带‌电子溯源标签‌（扫码可查采石场、检测报告）。

- 3、再生石屑材料主要质量要求：

- 1）组成控制：

- 原生材料来源：钢筋混凝土碎屑占比≥70%（禁止混入石膏板、木材、沥青等异物）

- 杂物含量（质量分数）：≤0.5%（金属、塑料、玻璃等）

- 颗粒特性：

- 颗粒级配：0.6mm累计筛余40-70%，0.15mm≥90%。

- 细度模数：2.3～3.0

- 粉体性能：

- 石粉含量（＜0.075mm）：≤10%（用于C30以下混凝土），≤7%（用于C30以上混凝土）。

- MB值：≤1.0 g/kg（限制黏土含量）

- 有害物控制：

- 氯离子含量（质量分数）：≤0.06%

- 硫酸盐含量（SO₃计）：≤0.8%

- 有机物含量：浅于标准色

- 体积稳定性：

- 吸水率：≤8.0%（24h饱和面干状态）

- 压蒸膨胀率（0.5MPa, 3h）：≤0.20%（预防水泥残留物二次水化）‌

- 可追溯性：每车附带“拆除工程名称-破碎日期”唯一追溯码。

- 石屑材料主要质量要求：

- 颗粒级配：

- 累计筛余量： 0.6mm筛：30～65%，0.15mm筛：≥85%。

- 细度模数：2.7～3.3

- 粉体含量‌：

- 石粉含量（＜0.075mm）：石灰岩：≤10%，花岗岩：≤8%，玄武岩：≤7%

- MB值：‌ ≤1.0 g/kg（限制黏土含量）

- 有害物质‌：

- 泥土含量：≤3%

- 泥块含量：≤0.5%

- 云母含量：≤1%

- 轻物质（密度＜2000kg/m³）：≤0.5%

- 物理性能：

- 压碎指标：≤25%（C30以上混凝土），≤30%（C30以下）

- 吸水率（24h）：≤3.5%

- 堆积密度：≥1400 kg/m³

- 可追溯性：每车附带‌电子溯源标签‌（扫码可查采石场、检测报告）。

三、质量文件与验收标准

1、‌出厂检验报告 / 出厂质量证明书：‌

- 供应商/生产厂家名称、地址、联系方式

- 产品名称（如：天然砂、机制砂、碎石、石屑）、规格型号（如：0-5mm碎石， II区中砂）

- 生产日期/批号

- 代表数量（该报告所代表的货物数量）

- ‌主要的物理性能指标检测结果

- 结论（如“符合XX标准XX等级要求”或“合格”）

- 签发日期

- 加盖生产厂家‌质检章‌或‌公章‌。

- 2、送货单/发货单/磅单 (随货提供)：‌

- 信息内容：‌ 供应商名称、产品名称、规格、批号（必须与检验报告上的批号一致）、车号、毛重/皮重/净重、收货单位、发货日期、收货人等。‌

3、常见不合格项处理

材料到场现场验收不合格，拒收退货处理；

4、国家、行业和地方标准和规范要求：

- 《建设用砂》GB/T 14684

- 《建设用卵石、碎石》GB/T 14685

- 《公路工程集料试验规程》JTG E42

- 行业/地方标准（如JTG/T F30, JTG/T 3610, JTG F40等）‌‌‌‌

- ‌环保要求：‌ GB 6566 《建筑材料放射性核素限量》

‌其他：本项目特定的设计图纸和合同文件。

四、安全文明施工要求

1、安全操作及人员管理：；特殊工种（叉车、起重机等设备操作人员）必须持有效证件，人证合一。机械操作人员必须身体健康，无妨碍安全操作的疾病（如心脏病、癫痫、色盲等）。严禁疲劳驾驶、酒后驾驶。安排专职现场调度/协调员，且必须严格遵守甲方安全管理要求。运输车辆工作时交通安全，过程中如因乙方违反安全驾驶、机械设备违规操作等原因产生的事故损失完全由乙方承担。

2、机械设备管理：本项目所有机械设备（材料运输车辆、起重设备、叉车等）必须已在国家相关部门注册登记，拥有有效的行驶证/登记证（运输车辆）等相关证件。‌如果涉及特种设备（如某些大型起重设备），必须持有有效的《特种设备使用登记证》和定期检验合格报告，相关操作作业人员也必须持有特种设备操作证（如涉及）、驾驶证等相关证件。

3、文明施工管理：严格执行“工完场清”制度。材料运输、转运、卸货等过程中产生的杂物垃圾在完成卸货后自行打扫清理外运。

4、环境保护：所有机械、车辆进出场都必须冲洗干净，无泥土带出工地，防止道路污染。剩余料处理原则上供应商负责回收，或就地合规处理。施工噪音控制严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》GB12523，合理安排作业时间，避免夜间（22:00-6:00）高噪音作业。

五、施工配合要求

1、供货周期：项目部下单，必须24小时内到场，特殊情况需8小时内进场。

2、现场配合：供应商无条件配合现场施工进度要求；

3、材料验收：材料到场后发现存在明显质量问题例如外观质量和尺寸偏差等问题，24小时内完成退换货；

4、供应商延迟到货：按合同价0.1%/天扣款，超3天启动应急采购；

5、到货通知：出发前发送货车车牌号、司机电话、预计抵达时间、货物清单及发货照片。

6、材料照管：在货物移交给采购人并经采购人验收合格前，货物的损耗、毁损、灭失的风险和责任均由供应商自行承担。

7、材料运输及卸货：提前勘察道路限高/限宽，夜间运输避开市区高峰。材料运输及卸货过程中供应商需做好必要的材料的成品保护，材料到场后司机必须提供完整、清晰、签章齐全的出厂单据（发货单/运输单）及时通知采购人进行材料验收，不符合要求有权拒收。验收合格后安排人员、机械将材料进行卸货转运至指定地点。

8、材料检测：合同执行过程中供应商必须根据项目的检测方案无条件配合材料送检并保证合格。