钢筋材料采购用户需求书

一、工程概况

材料供应工程地点：东莞市石龙镇产业基地配套路网交通综合整治项目-外环连接线工程项目（东莞市石龙镇）。

材料供应内容：

| 序号 | 名称 | 材质 | 规格、型号 | 数量（暂定） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | (1) |
| 1 | 圆钢 | HPB300 | φ6盘钢 | 27.988 |
| 2 | 圆钢 | HPB300 | φ8-10盘钢 | 19.390 |
| 6 | 三级螺纹钢筋 | HRB400E | φ12 | 0.913 |
| 7 | 三级螺纹钢筋 | HRB400E | φ14 | 3.868 |
| 8 | 三级螺纹钢筋 | HRB400E | φ16 | 3.112 |
| 9 | 三级螺纹钢筋 | HRB400E | φ18 | 0.064 |
| 10 | 三级螺纹钢筋 | HRB400E | φ20 | 0.064 |
| 11 | 三级螺纹钢筋 | HRB400E | φ22 | 0.064 |
| 12 | 三级螺纹钢筋 | HRB400E | φ25 | 0.798 |
| 13 | 三级螺纹钢筋 | HRB400E | φ28-32 | 6.726 |
| 14 | 合计 |  |  | 62.987 |

完整具体工程量和施工内容以招标清单和项目进场后下发的采购单为准。

供货周期：暂定供货期为228日历天，具体送货、备货时间以项目部正式通知为准。

二、材料技术要求

1、防锈包装：‌

防锈油+PE膜+干燥剂三重防护

2、‌标识规范：‌

- 轧制表面标志：牌号（如HRB400E）、厂名/商标、直径

- 捆扎标签：炉批号、重量、生产日期

- 3、可追溯性：

每捆钢筋标注‌唯一追溯码‌（扫码可查炉批号、检测报告）

- 三、质量文件与验收标准

- 1、产品质量证明书（原件）：‌

- 含钢厂公章、生产日期、执行标准（如GB/T 1499.2-2018）

- 关键参数：屈服强度、抗拉强度、伸长率、碳当量、弯曲性能、炉批号

- 2、‌第三方检测报告：‌

- 近12个月内同规格产品的型式检验报告（需国家级实验室盖章）

- 3、‌抗震钢筋专项证明：‌

- 带E标识（如HRB400E），质保书中需注明Agt≥9%、强屈比≥1.25

- ‌4、外观质量检验：

- 表面裂纹：‌不允许存在‌（用10倍放大镜确认）

- 结疤、凸块	：深度/高度 ≤ 0.3mm，且不损坏肋

- 横肋损伤：缺损长度 ≤ 50mm，相邻两处间距 ≥ 1000mm

- 锈蚀等级：‌C级以下‌（轻微浮锈可清除，锈坑深度≤0.1mm）

- 5、尺寸与偏差检验：

- 内径d‌：±0.4mm (d≤12mm), ±0.5mm (d>12mm)

- ‌横肋高h‌：+0.4h, -0.2h（h为设计肋高）

- ‌横肋间距l‌：±0.5l（l为公称间距）

- ‌定尺长度‌：+100mm, -0mm

- 6、重量偏差抽检：

- 取样‌：截取≥500mm长试样（‌保留端头原始状态‌），每批不同捆随机取5根。

| - 钢筋直径(mm) | - 允许偏差(%) |
| --- | --- |
| - 6~12 | - ±10 |
| - 14~20 | - ±7 |
| - 22~50 | - ±6 |

- 注：重量偏差不合格，则‌双倍复检‌；仍不合格整批退场。

7、常见不合格项处理：

材料进场验收不合格，整批退场。提供资料不齐全或者错漏需限时补交，到期未补充的，整批退场。

8、国家、行业和地方标准和规范要求：

- GB/T 1499.1-2017（光圆钢筋）

- GB/T 1499.2-2018（热轧带肋钢筋）

- ‌工程设计要求‌（如抗震等级、特殊腐蚀防护要求）

四、安全文明施工要求

1、安全操作及人员管理：；特殊工种（叉车、起重机等设备操作人员）必须持有效证件，人证合一。机械操作人员必须身体健康，无妨碍安全操作的疾病（如心脏病、癫痫、色盲等）。严禁疲劳驾驶、酒后驾驶。现场机械设备作业及运输车辆工作必须严格遵守甲方安全管理要求，包括现场机械设备作业时必须配备专职人员进行旁站指挥，运输车辆工作时交通安全，过程中如因乙方违反安全驾驶、机械设备违规操作等原因产生的事故损失完全由乙方承担。

2、机械设备管理：本项目所有机械设备（材料运输车辆、起重设备、叉车等）必须已在国家相关部门注册登记，拥有有效的行驶证/登记证（运输车辆）等相关证件。‌如果涉及特种设备（如某些大型起重设备），必须持有有效的《特种设备使用登记证》和定期检验合格报告，相关操作作业人员也必须持有特种设备操作证（如涉及）、驾驶证等相关证件。

3、文明施工管理：严格执行“工完场清”制度。材料运输、转运、卸货等过程中产生的杂物垃圾在完成卸货后自行打扫清理外运。

4、环境保护：所有机械、车辆进出场都必须冲洗干净，无泥土带出工地，防止道路污染。施工噪音控制严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》GB12523，合理安排作业时间，避免夜间（22:00-6:00）高噪音作业。

五、施工配合要求

1、供货周期：项目部下单，必须7天内到场，特殊情况需3天内进场；

2、现场配合：供应商无条件配合现场施工进度要求；

3、材料验收：材料到场后发现存在明显质量问题例如外观质量和尺寸偏差等问题，48小时内完成退换货；

4、供应商延迟到货：按合同价0.1%/天扣款，超3天启动应急采购；

5、到货通知：提前24小时发送货车车牌号、司机电话、预计抵达时间、货物清单及发货照片。

6、材料照管：在货物移交给采购人并经采购人验收合格前，货物的损耗、毁损、灭失的风险和责任均由供应商自行承担。

7、材料运输及卸货：提前勘察道路限高/限宽，夜间运输避开市区高峰。材料运输及卸货过程中供应商需做好必要的材料的成品保护，材料到场后司机必须提供完整、清晰、签章齐全的出厂单据（发货单/运输单）及时通知采购人进行材料验收，不符合要求有权拒收。验收合格后安排人员、机械将材料进行卸货转运至指定地点。

8、材料检测：合同执行过程中供应商必须根据项目的检测方案无条件配合材料送检并保证合格。