沥青材料采购用户需求书

一、工程概况

材料供应工程地点：东莞市石龙镇产业基地配套路网交通综合整治项目-外环连接线工程项目（东莞市石龙镇）。

材料供应内容：

- 沥青材料:

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 暂定数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 乳化沥青 | / | kg | 42643.86 |
| 2 | 乳化沥青 | / | t | 70.42 |
| 3 | 细粒式改性沥青砼(AC-13C) | / | m3 | 2762.76 |
| 4 | 中粒式沥青砼(AC-20C) | / | m3 | 3453.45 |
| 5 | 50厚细粒式改性沥青砼（AC-03C）（蓝灰色） | / | m3 | 31.86 |
| 6 | 细粒式改性沥青砼(AC-03C)(蓝灰色) | / | m3 | 617.47 |

完整具体工程量和施工内容以招标清单和项目进场后下发的采购单为准。

- 供货周期：所有产品暂定供货期为182 个日历天；具体送货、备货时间以项目部正式通知为准，乙方承诺无条件配合甲方项目部根据施工进度安排对产品供货期的调整。

二、材料技术要求

1）基础性能:‌

- 针入度（25℃）：60～80 (0.1mm)

- 软化点（TR&B）：≥55℃（高温地区优先选用高软化点沥青）

- 延度（5℃）：≥30cm（低温抗裂性关键指标）

- 溶解度：≥99.5%，闪点≥260℃（安全要求）

- 改性沥青补充要求‌:

- 弹性恢复率≥65%（提升抗变形能力）

- 离析软化点差≤2.5℃（保证均匀性）‌

3）集料技术要求‌：‌

- a.‌粗集料‌（碎石、破碎砾石）

- ‌物理性能‌：压碎值≤30%，磨耗损失≤28%（洛杉矶法），表观密度≥2.45t/m³，吸水率≤3%；

- ‌形态要求‌：破碎面比例：1个破碎面＞90%，2个及以上＞80%

- ‌粘附性‌：与沥青粘附性≥4级。

- b.‌细集料‌（机制砂、天然砂）

- ‌洁净度‌：含泥量≤3%；

- ‌级配控制‌：0.075mm通过率需符合目标配合比设计。

- c.‌矿粉填料‌

- 细度：0.075mm筛孔通过率≥80%

- 原料：石灰岩等碱性石料磨制，增强沥青粘附性。

- 4）添加剂与辅助材料：‌

- a.抗剥落剂‌：用于改善集料与沥青粘附性（粘附性不足时强制添加）；

- b.‌纤维稳定剂‌：提高混合料抗裂性及耐久性；

- c.‌温拌添加剂‌：降低拌和温度至120～140℃，减少能耗与排放。

- ‌可追溯性：‌确保每批次沥青的生产时间、使用原材料（品牌、批次）、配合比、检验数据等信息完整可追溯。

三、质量文件与验收标准

1、原材料出厂合格证及检测报告（按批）；

2、沥青配合比、油水比设计报告及批准文件。‌

3、沥青出厂质量证明书（或出厂检验报告单）‌：‌质量检验报告（含针入度、软化点、延度等指标）是否齐全；查验进口沥青的进口许可证、原产地证明（若适用）；确认采购合同、发票、装箱单信息一致等。

4、常见不合格项处理

现场验收不符合质量要求的，现场拒收返厂处理；

5、国家、行业和地方标准和规范要求：

《公路沥青路面施工技术规范》（JTGF40-2004）

《低温改性沥青》（JT/T 1540—2025）

《沥青混凝土再生剂》（CJ/T554-2024）

《公路沥青路面设计规范》（JTGD50-2017）‌

‌其他：本项目特定的设计图纸和合同文件。

四、安全文明施工要求

1、安全操作及人员管理：；特殊工种（叉车、起重机等设备操作人员）必须持有效证件，人证合一。机械操作人员必须身体健康，无妨碍安全操作的疾病（如心脏病、癫痫、色盲等）。严禁疲劳驾驶、酒后驾驶。安排专职现场调度/协调员，且必须严格遵守甲方安全管理要求。运输车辆工作时交通安全，过程中如因乙方违反安全驾驶、机械设备违规操作等原因产生的事故损失完全由乙方承担。

2、机械设备管理：本项目所有机械设备（材料运输车辆、起重设备、叉车等）必须已在国家相关部门注册登记，拥有有效的行驶证/登记证（运输车辆）等相关证件。‌如果涉及特种设备（如某些大型起重设备），必须持有有效的《特种设备使用登记证》和定期检验合格报告，相关操作作业人员也必须持有特种设备操作证（如涉及）、驾驶证等相关证件。

3、文明施工管理：严格执行“工完场清”制度。材料运输、转运、卸货等过程中产生的杂物垃圾在完成卸货后自行打扫清理外运。

4、环境保护：所有机械、车辆进出场都必须冲洗干净，无泥土带出工地，防止道路污染。剩余料处理原则上供应商负责回收，或就地合规处理。施工噪音控制严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》GB12523，合理安排作业时间，避免夜间（22:00-6:00）高噪音作业。

五、施工配合要求

1、供货周期：项目部下单，必须24小时内到场，特殊情况需8小时内进场；

2、运输与交货：从搅拌站到工地最远点运输时间限制（≤90分钟），沥青罐车需配备实时温度监控装置，确保全程135~165℃恒温运输，需严格控温确保沥青材料，避免因温度变化影响材料性能。现场交货时，司机必须提供完整、清晰、签章齐全的出厂单据（发货单/运输单），不符合要求有权拒收。

3、现场配合：供应商无条件配合现场施工进度要求，具备应对突发需求（如应急补方、计划变更）的快速响应能力和资源调配能力，保证24小时连续供应的能力（按需）。

4、质量异常：1）包装完整性：检查沥青罐车或包装袋有无破损、泄漏，确保密封完好；观察袋装沥青封口状态，破损包装需单独记录并退换。2）表观质量：

目测沥青颜色均一性，无杂质、分层或异常结块；嗅辨有无刺激性异味，不符合要求有权拒收。3）温度监控‌：罐车运输时需检测沥青温度（135~165℃为合规范围）；查验车载温度记录仪数据是否完整，如有异常有权拒收。

5、供应商延迟到货：按合同价0.1%/天扣款，超3天启动应急采购；

6、路线规划：提前勘察道路限高/限宽，夜间运输避开市区高峰。车辆需配备GPS定位系统，接受采购人调度，进入施工现场服从调度指挥，按规定路线行驶、指定地点卸料。

7、到货通知：出发前发送货车车牌号、司机电话、预计抵达时间、货物清单及发货照片。

8、材料运输及照管：在货物移交给采购人并经采购人验收合格前，货物的损耗、毁损、灭失的风险和责任均由供应商自行承担。材料到场后及时通知采购人进行材料验收，验收合格后安排人员、机械将材料进行卸货转运至指定地点。

9、技术指导：配合施工方解决摊铺过程中遇到的与材料相关的技术问题。

10、材料检测：合同执行过程中供应商必须根据项目的检测方案无条件配合材料送检并保证合格。