栏杆材料采购用户需求书

一、工程概况

材料供应工程地点：东莞市石龙镇产业基地配套路网交通综合整治项目-外环连接线工程项目（东莞市石龙镇）。

材料供应内容：

| 序号 | 名称 | 规格、型号 | 单位 | 数量（暂定） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标准栏杆 | 1.高度:1.15m 2.立柱材料种类、规格:Lx80x12厚SUS304#拉丝面不锈钢板 3.扶手材料种类、规格:80x50x3 镀锌矩形钢 4.下横杆材料种类、规格:Lx80x15厚SUS304#拉丝面不锈钢板 5.栏杆材料种类、规格:Lx60x10厚SUS304#拉丝面不锈钢板 6.固定配件种类:150x150x8 镀锌钢板、L=100,Φ12锚筋预埋 7.防护材料种类:面饰深灰色烤漆 8.详见:LT-5.01 | m | 453.73 |
| 2 | 台阶栏杆 | 1.扶手材料种类、规格:Φ51*3 304#防指纹拉丝面不锈钢管 2.固定配件种类:110X110X6厚镀锌钢板，4Φ10，L=100（另计） | m | 71.81 |
| 3 | 无障碍栏杆 | 1.高度:1.15m 2.立柱材料种类、规格:80x10厚304#黑钛不锈钢拉丝面扁钢 3.无障碍扶手材料种类、规格:60x40x3厚304#黑钛不锈钢拉丝面椭圆钢管，端头封口，圆角 4.固定配件种类:200*200*10厚镀锌钢板、4M10膨胀螺栓 5.详见:LT-11.01 | m | 49.11 |
| 4 | 坡道栏杆 | 1.高度:0.55m 2.扶手材料种类、规格:Φ40x4原色防指纹拉丝面304#不锈钢钢管 3.栏杆材料种类、规格:Φ40x4原色防指纹拉丝面304#不锈钢钢管 4.固定配件种类:180x180x8厚镀锌钢板、M10膨胀螺栓 5.详见:LT-4.01 | m | 199.62 |
| 5 | 机非隔离栏 | 1.高度:H=600mm 2.立柱材料种类、规格:1.2*80*80镀锌管 3.栏杆材料种类、规格:0.8*20*20镀锌管 4.外框材料种类、规格:1.0*50*25镀锌管 5.固定配件种类:150*150*5mm碳钢板、M10*120螺杆配套螺母 6.详见:LT-9.01 | m | 2199.3 |
| 6 | 机动车隔离栏 | 1.高度:1.2m 2.立柱材料种类、规格:80X80X2.5厚镀锌方通，立柱（预留长圆孔，内插M8型六角头螺栓） 3.栏杆材料种类、规格:20x20x1.5热镀锌方通 4.外框材料种类、规格:40X20厚镀锌扁钢，按型折弯 5.固定配件种类:300X300X100 铸铁法兰盘、不锈钢六角头螺栓，M8X120 6.防护材料种类:灰色烤漆饰面 7.详见:LT-10.01 | m | 1848.01 |

完整具体工程量和施工内容以招标清单和项目进场后下发的采购单为准。

供货周期：送货时间及数量：所有产品供货期为151个日历天；具体送货、备货时间以项目部正式通知为准，乙方承诺无条件配合甲方项目部根据施工进度安排对产品供货期的调整。

二、材料技术要求

1.拉丝不锈钢材质​​

- 牌号：必须采用S304 (06Cr19Ni10) 等级的不锈钢。

- 表面处理：表面须进行机械拉丝处理（也称磨砂处理），纹路应均匀、细腻、连续，方向一致，无明显瑕疵、划痕、指纹印。光泽度应符合设计要求（通常为亚光或半亚光效果）。

- 壁厚：主要受力立杆、扶手等主型材的壁厚等尺寸规格应根据设计图纸要求进行生产加工并符合国家相关规范要求。

2.镀锌钢管材质​​

- 牌号与标准：应采用符合《GB/T 3091-2015 低压流体输送用焊接钢管》或《GB/T 13793-2016 直缝电焊钢管》规定的Q235B及以上牌号的钢管。

- 镀锌层要求：•镀锌方式：必须采用热浸镀锌。•镀锌层标准：镀锌层重量（镀锌量）平均值不应低于600g/㎡（相当于镀锌层厚度不低于85μm）。•镀锌层质量：镀锌层应均匀、连续、附着牢固，无漏镀、滴瘤、粗糙和锌刺（如有应清除）、起皮、白锈等缺陷。颜色应为正常的银灰色或暗灰色。

3.通用要求​​

- 材质证明：供应商必须提供每批材料的材质证明书（MTC）和出厂合格证，其中需明确标注钢号、规格、壁厚、镀锌量（镀锌管）、执行标准等信息。

- 焊接材料：所有焊接部位的焊条、焊丝材质应与母材相匹配，确保焊接强度及耐腐蚀性。

三、工程质量与验收标准

1、尺寸与规格：

- 所有构件的长度、直径、壁厚、截面形状等实际尺寸必须与设计图纸和采购清单完全相符。

- 允许偏差：长度：±5mm；外径/外形尺寸：±1.0mm（对于Φ50mm以下），±1.5mm（对于Φ50mm以上）；壁厚：符合国家钢管标准正负公差要求，且不允许出现负公差超标；立柱垂直度：≤3mm/2m；扶手直线度：≤4mm/全长。

- 2、表面质量：

- 拉丝不锈钢：目视检查，表面应色泽均匀，无明显的色差、抛光痕、磨头花、灼伤、划痕、凹坑、锈点、指纹污染等缺陷。拉丝纹路应清晰流畅，无断线、乱纹现象。

- 热浸镀锌钢管：目视检查，镀锌层应完整光滑，无漏镀（露铁）、毛刺、结块、锌瘤、积锌、锐点等妨碍使用的缺陷。允许存在轻微的不均匀颜色和水纹，但不影响整体美观和防腐性能。

- 通用：所有材料边角应打磨圆滑，无毛刺、尖角，防止划伤。

- ‌3、物理性能测试：

- 镀锌层附着性测试（镀锌管必检）：采用锤击试验法（参照GB/T 13912）。用锤子以适当的力敲击镀锌件，镀锌层不得出现起皮、剥落现象。

- 焊缝强度：对现场焊接或工厂焊接的焊缝进行抽样检查，焊缝应饱满、无虚焊、漏焊、裂纹、夹渣、气孔等缺陷。

- 抽样方法:

- 按同一厂家、同一材质、同一规格、同一批次的产品为一个检验批。

- 外观和尺寸检查：每批随机抽样 3%~5%，且不少于10件（根）。

- 镀锌层测试：每批（或每50吨）随机抽取 2根1米长的试样进行测试。

- 检测工具：

- 游标卡尺、千分尺、超声波测厚仪（用于测量壁厚和镀锌层厚度）

- 钢卷尺、水平尺、线坠、激光测距仪

- 镀锌层测厚仪（磁性法）

- 锤击试验工具

- 判定规则：

- 单项判定：单个样品的一项检测指标不符合本标准要求，则判定该样品此项不合格。

- 批次判定：对于外观和尺寸项目，若抽样不合格率≤5%，则该批次合格；若 >5%，则加倍抽样复检，复检后不合格率仍 >5%，则判定该批次不合格。对于镀锌层附着性、均匀性等关键性能指标，只要有一个试样不合格，即判定该批次不合格。

- 常见不合格项处理：

- 尺寸不符/壁厚不足：整批退货，不予接收。

- 表面轻微缺陷（如少量划痕、颜色不均）：由供应商现场进行技术处理（如局部修复、更换），处理后方可验收。无法处理的，对缺陷部件予以更换。

- 严重表面缺陷（如大面积漏镀、锈蚀、拉丝纹路严重不一致）：整批或缺陷部分退货。

- 镀锌层测试不合格：整批退货。

- 国家标准：

- 《GB 50755-2012 钢结构工程施工规范》

- 《GB 50205-2020 钢结构工程施工质量验收标准》

- 《GB/T 13912-2020 金属覆盖层 钢铁制件热浸镀锌层 技术要求及试验方法》

- 《GB/T 3091-2015 低压流体输送用焊接钢管》

- 《GB/T 20878-2007 不锈钢和耐热钢 牌号及化学成分》

- 《GB/T 3280-2015 不锈钢冷轧钢板和钢带》

- 《GB 50009-2012 建筑结构荷载规范》（用于荷载计算）

- 《GB 50858-2013 园林绿化工程工程量计算规范》

- 行业规范：

- 《CJJ 82-2012 园林绿化工程施工及验收规范》

- 《JGJ 81-2002 建筑钢结构焊接技术规程》（现多参考GB 50661）

- 《GB 50661-2011 钢结构焊接规范》

- 项目所在地地方政府发布的相关市政设施建设标准与规范。

四、安全文明施工要求

1、安全操作及人员管理：；特殊工种（叉车、起重机等设备操作人员）必须持有效证件，人证合一。机械操作人员必须身体健康，无妨碍安全操作的疾病（如心脏病、癫痫、色盲等）。严禁疲劳驾驶、酒后驾驶。现场机械设备作业及运输车辆工作必须严格遵守甲方安全管理要求，包括现场机械设备作业时必须配备专职人员进行旁站指挥，运输车辆工作时交通安全，过程中如因乙方违反安全驾驶、机械设备违规操作等原因产生的事故损失完全由乙方承担。

2、机械设备管理：本项目所有机械设备（材料运输车辆、起重设备、叉车等）必须已在国家相关部门注册登记，拥有有效的行驶证/登记证（运输车辆）等相关证件。‌如果涉及特种设备（如某些大型起重设备），必须持有有效的《特种设备使用登记证》和定期检验合格报告，相关操作作业人员也必须持有特种设备操作证（如涉及）、驾驶证等相关证件。

3、文明施工管理：严格执行“工完场清”制度。材料运输、转运、卸货等过程中产生的杂物垃圾在完成卸货后自行打扫清理外运。

4、环境保护：所有机械、车辆进出场都必须冲洗干净，无泥土带出工地，防止道路污染。施工噪音控制严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》GB12523，合理安排作业时间，避免夜间（22:00-6:00）高噪音作业。

五、施工配合要求

1、供货周期：项目部下单，必须15天内到场，特殊情况需7天内进场；

2、现场配合：供应商无条件配合现场施工进度要求；

3、加工延迟：要求供应商分阶段提供加工进度照片（原料切割→焊接、折弯加工→上漆→防护→装车）；

4、质量异常：到场发现批量尺寸偏差、破损、变形等材料质量问题时，48小时内完成退换货；

5、供应商延迟到货：按合同价0.1%/天扣款，超3天启动应急采购；

6、路线规划：提前勘察道路限高/限宽，夜间运输避开市区高峰；

7、到货通知：提前24小时发送货车车牌号、司机电话、预计抵达时间、货物清单及发货照片。

8、材料照管：在货物移交给采购人并经采购人验收合格前，货物的损耗、毁损、灭失的风险和责任均由供应商自行承担。

9、材料运输及卸货：材料运输及卸货过程中供应商需做好必要的材料的成品保护，材料到场后及时通知采购人进行材料验收，验收合格后安排人员、机械将材料进行卸货转运至指定地点。

10、选型定样和材料检测：合同签订后供应商必须配合采购人7天内完成各品种、规格材料选型送样，无条件配合直至最终项目甲方、监理、设计验收合格签字确认。工程实施过程中也必须根据项目的检测方案无条件配合材料送检并保证合格。